## Slide 1: Håndværk og lodning
GRUNDFORLØB

## Slide 3
MATERIALER
VÆRKTØJ
HÅNDTERING
GODKENDELSESKRAV FOR
ELEKTRONIKPRODUKTION
TYPISK REFERENCE TIL:
IPC-A-610

## Slide 4
Materialer
Komponenter
  Printplader enkeltside / gennempletteret mm.
  Modstande, faste lineære, variable med ydre- og indre påvirkning
  Kondensator Upolariserede / polariserede
  Konnektor, stik, fatninger mm.
  Mekaniske komponenter mm.
  Halvledere, dioder, transistorer, IC’er, LED, mm.
  Kontakter, omskiftere, mm.
  Spoler, relæer mm.
  Tråd og ledninger
  Kabler

## Slide 5
Håndværktøj
Alm. Skruetrækker
Krydskærvs skruetrækker
Unbraco
Torx..
Monteringstang
Fladtang
Spidstang
Rundtang
Bidetang
Afisoleringstang
Printholder
Skydelære
Standard bukkeklods til komponenter

## Slide 6
Værktøj
Afbryder
Tilslutning for loddekolbe
Potentialeudligning
Info center og betjeningspanel
UP / DOVN knapper
Temperaturindstilling
Loddekolbe og holder
Weller loddekolbe

## Slide 7
Værktøj
Omløber
Rør
Loddespids
Håndtag
Weller loddekolbe FE75 med holder

## Slide 8
Håndtering
Komponenthåndtering:
  Mekaniske forhold
    Axial / radial
    Bukning af terminaler
    Termiske forhold
    Stress aflastning
    Fiksering
  Elektriske forhold
    Isolationsafstand
    ESD
    Loddebarhed
    Loddefyldning
Redskaber:
  Tænger
    Efterladte klemme mærker (Fladtang – Spidstand – Rundtang)
  Bidetang
    Med fas
    Uden fas
  Loddematerialer
    Tin legering
    Flus
    Loddespids

## Slide 9
Blyfri lodning

## Slide 10
L
o
d
d
e
t
i
n
n
e
t
L
a
m
i
n
a
t
f
.
e
k
s
e
p
o
x
y
g
l
a
s
f
i
b
e
r
K
o
b
b
e
r
ø
p
å
p
r
i
n
t
p
l
a
d
e
L
e
g
e
r
i
n
g
s
l
a
g
e
t
Legeringslaget i lodningen

## Slide 11: Blyfri lodning
EU – direktiver om affald og farlige stoffer:
WEEE = Waste of Electrical and Electronic Equipment
(Affald af elektrisk og elektronisk udstyr)
RoHS = Restriction of the use of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
(Begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr)

## Slide 12: Formålet med RoHS direktivet
Elektriske og elektroniske produkter, som er markedsført efter den 01. juli 2006 må ikke indeholder:
Bly
Kviksølv
Cadmium
Hexavalent krom
Brommerede flammehæmmende PBB og PBDE

## Slide 13: Blyfri lodning
Højere temperatur (2500C – 2600C)
Mindre proces vindue
Risiko for beskadigelse af komponenter
Tin – sølv – kobber – bismut – indium – zink
Mere flus – mere aggressiv flus – allergi
Mere grå – dårlig vædning – udflydning
Kemisk tin – sølv – guld (handsker)

## Slide 14: Forslag til mærkning af produkter
Formål:
Se forskel på RoHS godkendt
og ikke godkendt
RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC
Pb

## Slide 15: Rulletin

## Slide 16: Eksempel på metalsammensætning for loddetin
Blanding | Sammensætning | Materialet smeltepunkt |  | Loddestedets temperatur | 
 |  | 0C | 0F | 0C | 0F
Sn / Pb reference | 63 Sn / 37 Pb | 183 | 361 | 232 – 271 | 450 – 520
Sn / Ag | 96,5 Sn / 3,5 Ag | 221 | 430 | 260 – 276 | 500 – 530
Sn / Cu | 99,3 Sn / 0,7 Cu | 227 | 441 | 265 – 276 | 510 – 530
Sn / Ag / Cu | 95,5 Sn / 4,0 Ag / 0,5 Cu | 215 – 218 | 419 – 424 | 271 – 276 | 520 - 530

## Slide 17: Grundstof benævnelser
Al Aluminium Sn Tin
Au Guld Pt Platin
Fe Jern Ni Nikkel
Cu Kobber Bi Bismuth
Ag Sølv In Indium
Pb Bly Zn Zink

## Slide 18: Flus
Flussens opgave er
at fjerne oxider og organiske
forureninger fra loddestedet
at fremme loddetinnets flydeevne
at holde overfladen på loddetinnet
og lederbaner oxidfri, indtil metallisk
forbindelse er etableret

## Slide 19: Blyfri proces SnAg (SN96,5 Ag 3,5)
Stue temperatur
Flus Minimum temp
Flus Maksimum temp
Tin smeltepunkt
Nominel loddetemperatur
Minimum loddetemperatur Anbefalet
Maksimum loddetemperatur
200C
1300C
1700C
2210C
2500C
2600C
2750C
Opvarmning
Flus aktivering
Tinnet smelter
Loddetemperatur

## Slide 20
Manuel loddeproces
Metode
Loddetid ca. 3 sekunder
Udstyr:
  Flowlodning
  Reflowlodning
  Effekt
  Loddespids
  Dyse
  Loddetin
  Flusmiddel
Temperatur
>0C
< 0C

## Slide 21: Loddekolbens indstilling
Eksempel:
Loddetin legering/smeltepunkt 2170C
Loddestedet opvarmes (400C højere) 2570C
Loddestationen indstilles (1000C højere) 3570C
Anvend egnet flus til blyfri lodning (kogepunktet er højre)
Loddespids kan renses i blyfri rensekapsel
(TIP TINNER)
Anvend eventuel ”metal grydesvamp” til loddespidsen

## Slide 22: Inspektion
Visuel inspektion
Optisk inspektion via stereo mikroskop
Vision – typisk på produktionslinjer
Røntgen
Microslib

## Slide 23: WORKMANSHIP
IPC-A-610

## Slide 24
Termer og definitioner
IPC-A-610
Klassificering:
  Klasse 1 – Simple elektronikprodukter
  Klasse 2 – Pålidelige elektronikprodukter
  Klasse 3 – Elektronik produkter med høj pålidelighed
Godkendelseskrav:
  Ønskelig
  Acceptabel
  Defekt
  Proces indikator
  Printplader (hulmonteret teknologi)
  Primærside – komponentside
  Sekundærside – loddeside

## Slide 25
Beskrivelse af en lodning
IPC-A-610
Blyholdig lodning
  Skindende blank overflade
  Glat og jævn udflydning
  God vædning
  Indadbuet profil (konkav)
Blyfri lodning
  I princippet samme krav som til den blyholdige lodning, dog…
    mere ru hed på overfladen
    vædning anderledes

## Slide 26
Områder
IPC-A-610 Rev. G
1 Generel
2 ESD
3 Håndtering af elektronikprodukter
4 Hardware
5 Lodning
6 Terminalforbindelser
7 Hulmonteret teknologi
8 Overflademonterede produkter (SMT)
9 Komponentskader
10 Printkort og produkter
11 Loddefri wire wrap forbindelser
12 Højspænding